Приложение 1 к ТЗ

**Технические характеристики предлагаемой продукции**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Ед. изм.** | **Кол-во** | **Технические параметры продукции требуемой продукции** | |
| **Наименование продукции/**  **марка и модель/**  **ГОСТ (ТУ)** | **Технические параметры продукции** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Т. | 4,8 | Гранатовый песок W120 Mesh | Характеристики  Минеральный состав  Гранат – 96 %; ильменит – 1,0-3,4 %; кварц – 0,5 %; другие – 0,3 %.  Химический состав  Fe2O3 – 2,0-37 %; SiO2 – 31,0-36,0 %; TiO2 – 0,55-1,0 %; Al2O3 – 20,0-21,6 %; CaO – 1,84-2,0 %; MgO – 6,0-7,4 %.  Физические характеристики  Плотность – 4,1 гр/см3; твердость по Моосу – 7,5-8,0; цвет – темнокрасный; форма частиц – угловатый; проводимость - <25S/m; токсичность – нет; точка плавления – 1250-1260 С. |