Приложение №1 к техническому заданию

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Требования к техническим характеристикам

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Масло индустриальное И-12А** | | | | |
| **№**  **п/п** | **Наименование Продукции**  **по ГОСТ 20799-22** | **Требования к техническим характеристикам продукции** | | |
| **Количество**  **(штук)** | **Особые требования к продукции** | **Метод испытания** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Масло индустриальное И-12А | 20 | Описание. Настоящие технические условия ГОСТ 20799-22 распространяется на масло индустриальное И-12 подгруппы А. Масло применяют для смазывания современного отечественного и импортного оборудования. Основными показателями, характеризующими эксплуатационные свойства масла И-12А, являются вязкость, стабильность против окисления, антикоррозийные свойства и стойкость к пенообразованию.  Технические характеристики: Вязкость кинематическая при 40℃, мм²/с 13-17;  цветом не более 2,5 единиц ЦНТ;  индекс вязкости, не менее 90, ;  плотность при 20℃, kt/м3, не более 880;  Температура застывания ℃, не выше -30;  содержание механических примесей – отсутствие. | В соответствии с ГОСТ 20799-22 |

Коммерческий директор-

Начальник центра Е.В. Пестова